石材工法系列二

□本文節錄自（石材工程施工工法彙編）一書

填    縫    工    程

建築用填縫劑因基礎劑（CHEMICAL BASE）互異而各具特徵。為使各填縫劑得以充份發揮原有之性能，務必配合建築物之構造、使用部份、被著體等不同分別予以使用。換言之，適材適所之正確選用極為重要。

一.填縫劑分類圖

□說明：

※1 PS、SR、PU等之液狀橡膠中，礦物質充填材及可塑劑等材料混入，硬化後呈橡膠彈性狀態。

※4 像油性 caulking材、彈性 sealing compound被裝在罐內（cartride）呈現最好的情況下，充填物之斷面尺寸不拘，均可施工，可以發揮防水功能。

※3 gasket 及繩索狀cealing 材都是在工廠成型，在充填部斷面一致情況使用，對被著體經擠壓密著。

※4 隨時都可以施工，不須再調製的填縫材料。

※5 反應硬化型－主劑與硬化劑之產生化學反應進行硬化。

（the curing cycle with certain formulations）

※6 溼氣硬化型－吸取空氣中之水分（濕氣）進行硬化。

（the one-part water-vaper catalyzed system）

※7 乳劑及乳液型－填縫劑中之水性溶液揮發進行硬化。

（the water-cmulsion system）

※8 溶劑型－填縫劑中溶劑之揮發乾燥並與空氣中氧進行反應硬化。

（the solvent-release system）

※9 氧酸皮膜硬化型－用空氣中的酸氧來反應達成氧化重覆反應。

※10 反應硬化－主劑與硬化劑之產生化學反應來進行硬化。

（the curing cycle with certain formulations）

※11 變性PU－主劑95%PU 3%silicone 2%expoxy 之新劑型。

※12 模數分類：

| 高模數 | 100~150 psi | 拉力 @150%伸長量 |
| --- | --- | --- |
| 中模數 | 80~100 psi | 拉力 @150%伸長量 |
| 低模數 | 20~ 40 psi | 拉力 @150%伸長量 |

二.二液型彈性填縫劑的種類及比較表

| 比 較 項 目 | 二液型 PU | 二液型 PS | 二液型 SR | 二液型 MS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 性 | 混練性 | ○ 容易混合 | ○ 容易混合 | ○ 容易混合 | ◎ 最易混合 |
|  | 寒冬期 作業性 | △~○ 困難 | △~○ 困難 | ◎ 良好 | ◎ 良好 |
| 環適 應 境性 | 硬化中，高溫、多溼對物性的影響 | ×~○ 易受影響 | ○ 不受影響 | ×~○ 易受影響 | ○ 不受影響 |
|  | 硬化中，伸縮縫位移對物性的影響 | △ 易受影響 | △ 易受影響 | ○ 不受影響 | ○ 不受影響 |
| 耐 久 性 | 接著的安定性 | ○ 安定 | ○~◎ 佳 | ×~○ 不安定 | ○~◎ 佳 |
|  | 耐候性 | △ 容易熱老化 | ○ 佳 | ◎ 最優 | ◎ 優 |
|  | 耐動態的疲勞性 | ○ 佳 | △~○ 易疲勞 | ◎ 最優 | ○~◎ 優 |
| 外 觀 性 | 耐吸塵性 | △~○ 無積塵現象 | ◎ 不吸附粉塵 | △ 積塵現象最明顯 | △~○ 無積塵現象 |
|  | 對石材的污染性 | △~○ | ○~◎ | × 會污染石材 | ○ |
|  | 塗料的附著性 | ◎ 優 | ○~◎ 佳 | × 無法附著 | ◎ 優 |
| 適 應 部 位 | 預鑄混凝土版帷幕牆 | △~○ 低層建築 | ○~◎ 低層～中高層 | △~◎ 低層～超高層污染石材、磁磚 | ○~◎ 低層～超高層 |
|  | 金屬帷幕牆 | × 不適合 | △~○ 低層～中層注意伸縮縫寬度 | ◎ 低層～超高層 | ◎ 低層～超高層 |
|  | 玻璃帷幕牆 | × 不適合 | ○ 適合 | ◎ 最適合 | ○ 適合 |
|  | 鋼筋混凝土(RC)建築、ALC伸縮縫、磁磚伸縮縫 | ○ 適合 | ○ 適合 | ×~△ 注意污染、含水率及塗料附著性 | ◎ 最適合 |
|  | 石材伸縮縫 | ○ | ◎ | × | ○ |
|  | 經濟性 | ◎ 便宜 | ○ 適中 | △ 貴 | ○ 適中 |

備註：◎佳  ○普通  △欠佳  ×劣

三.填縫防水施工流程

四.接縫

(一)接縫種類：

1.遇有交叉接縫部位，應從縱向先施工，再從單一方向著手。

2.填縫施工暫時告一段落時，若正好停止於交叉部時，其停止位置最好距離交叉部10㎝-20㎝左右為宜。

3.填縫劑未硬化時，若要繼續施工，其接頭處可將槍嘴直接插入填縫劑中繼續施工。若填縫劑已硬化，可將已硬化部份斜切，使露出新斷面，先塗以底劑再繼續施工。

(二)正確斷面比例：

充填後的填縫材為求最佳的應力分佈面積，所以寬深比(D/W)要符合下述範圍。

1.當 :

2.當 :

五．施工

(一)不同填縫劑的施工順序表

| 後 先 | SR | MS | PS | PU | AC | BU | OIL BASE （油性） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR | ○ | × | × | × | × | × | × |
| MS | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| PS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PU | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| AC | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BU | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| OIL BASE （油性） | × | × | × | × | × | × | ○ |

註：

SR：SILICONE RUBBER SEALANT.（矽酮橡膠填縫劑）

MS：MODIFIED SILICONE RUBBER SEALANT.（變性矽酮橡膠填縫劑）

PS：POLYSULFIDE RUBBER SEALANT.（聚硫橡膠填縫劑）

PU：POLYURETHANE SEALANT.（聚氨基甲酸乙酯填縫劑）

AC：ACRYLIC SEALANT.（丙烯酸樹脂填縫劑）

BU：BUTYL RUBBER SEALANT.（丁基橡膠填縫劑）

OIL BASE：OIL BASED CAULKING MATERIAL.（油性灌縫材）

（二）耐藥品性

| 分類商品名 藥品 | 矽酮系 | 變性矽酮系 | 聚硫化物系 | PU 系 | 丁基橡膠系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸 | 鹽酸（ 5%） | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|  | 硫酸（ 5%） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 醋酸（28%） | ○ | × | × | △ | ○ |
| 鹼 | 氨水（28%） | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
|  | 氫氧化納(10%） | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
|  | 氫氧化納(飽和） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 溶 劑 | 甲苯 | × | × | × | × | × |
|  | 醋酸乙酯 | △ | × | △ | × | × |
|  | 丙酮 | △ | × | △ | × | × |
|  | 酒精 | ○ | × | △ | × | × |
| 油 | 植物油 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
|  | 潤滑油 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
|  | 燈油 | × | × | △ | × | × |
|  | 汽油 | × | × | △ | × | × |
| 其 他 | 食鹽水（30％） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 次氯酸蘇打（10%） | ○ | ○ | △ | ○ | × |
|  | 雙氧水 | ○ | △ | × | △ | × |

註：(1)○：使用可  △：視狀況使用  ×：不可使用

(2)此表所示為建築物內外裝材之填縫劑，與化學藥品短時間接觸時(使用藥品清洗牆面，藥品飛濺附著在填縫劑面時)之標準

（三）各國填縫材料試驗項目

| Properties to be tested (selection only) | TT-S-00230 001543 | JIS A 5758 | CNS 8903 | DIN 18 540 18 545 | NF-P 85501-85506 | BS 5889 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| extrusion rate | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  | ＋ |
| resistance to flow | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| skinning time，tack free time | ＋ | ＋ | ＋ |  | ＋ |  |
| change in weight | ＋ | ＋ | ＋ |  | ＋ | ＋ |
| change in volume |  |  |  | ＋ |  |  |
| staining，discoloration of adjacent materials | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  | ＋ |
| cracking，chaulking | ＋ |  |  |  |  |  |
| compatibility with building materials |  |  |  | ＋ |  |  |
| hardness | ＋ |  |  |  |  |  |
| ozone resistivity |  | ＋ | ＋ |  |  |  |
| modulus of elongation |  | ＋ | ＋ | ＋ |  | ＋ |
| adhesion/cohesion at break |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  |
| adhesion/cohesion at maintained extension |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| adhesion/cohesion after water immersion | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| adhesion/cohesion after immersion in Ca(OH)2 |  |  |  | ＋ |  |  |
| adhesion/cohesion after heat treatment | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| adhesion/cohesion after UV-exposure | ＋ |  |  | ＋ |  | ＋ |
| adhesion/cohesion after cycling procedure at variable temperatures | ＋ | ＋ | ＋ |  | ＋ | ＋ |
| elastic recovery |  |  |  | ＋ | ＋ | ＋ |
| adhesion in peel | ＋ |  |  |  |  |  |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

# Text boxes

防   水   工   程

工  程  計  劃

簡易接著試驗

1.施工場所之確認。

2.接縫之形狀尺寸與段差之確認（施工現場SEALING的確認）。

3被著體材質之確認。

4.缺陷之有無與補修。

5.塗裝材料、混凝土、灰泥等之養生期間確認。

6.可否施工之決定（氣象條件）。

1.施工要領書之樣式。

‧總則

‧一般事項（概要）

‧主材料

‧副材料

‧施工要領

‧檢查

‧作業之安全

‧施工詳細圖

1.SEALING材及PRIMER之選定。從被設定之材料中選定適合被著體之材料，經接著劑試驗後選定之。

2.副材之選定

‧墊底材

‧BOND BREAKER

‧玻璃周邊用

‧墊底材

‧清掃用溶劑

1.接縫之形狀、尺寸。

2.二次排水處理之檢討。

3.接著性之阻害因素檢討。

4.施工條件（施工難易及其他）。

5.現場填縫與工廠填縫之區分。

材料選定

適應性檢討

施工前之確認

及接縫之檢查

完成施工要領書

事 先 檢 討

驗 收 材 料 與 保 管

主材料及副材料之確認	保管

‧填縫劑	LOT NO 製造年、月、日之確認。	‧故施常溫（20±15℃）常溫（60

（添附品質檢查表）。	±20%RH）之場所，避日光直射

‧PRIMER	種類、製造年月日之確認。	，雨露不進處妥為保管。

‧BACK-UP材	材質、形狀、尺寸之確認。	‧PRIMER當注意火氣。

‧TAPE	種類之確認。	，予以整理整頓。

‧清掃用溶劑	種類之確認。	。注意消防規定及火災之防止。

1.確認適合於被著面之清掃方法。

2.鐵銹、油分、塵埃、灰泥屑、塗料等能妨害接著之雜物均予清除。

被著面之清掃

1.接縫深度應與指定尺寸符合。

2.墊底材料裝入時之注意點與工具。

裝墊底材

接縫預先檢查

工   程   的   確   認

1.鎗嘴之選定。

2.從接縫的交叉點開始充填，終止點避免交叉部。

3.考慮能使被著面受充分壓力，並且接縫底部以充填至底部之鎗嘴角度及速度施工。

試作樣品

裝入填縫劑

混    練

1.整面用工具應適合於施工之接縫。

2.整修用鏝刀應充分施壓且使表面平滑。

整理表面

1.確認適合被著體之底劑。

2.確認可使用時間。

1.確認位置。

2.粘著劑不殘留者。

3.使用底劑之溶劑時亦不影響接著者。

塗上底劑

貼遮敝膠帶

1.硬化狀態之確認。

1.注意氣泡之混入。

1.混練方法之留意點與混練機器。

裝 上 灌 注 鎗

1.接觸周邊之污穢會傷及被著體，所以清掃劑之選定亦須注意。

2.尤其是在使用SILI-CONE系填縫劑時，硬化後應予清除較宜。

遮蔽膠帶的除去

施工後的清理

1.注意不使周邊污染。

2.TAPE粘著體時或移行於被著體，故充填後儘速除掉。（尤其夏季須注意）遮蔽膠帶之黏劑有時會移行至被著體，所以充填整修後應儘速除去。

作業日報將施工範圍示於立面圖

工

程

記

錄

1.會同檢查。

‧同於左記之檢查。（關係者會同人下）

1.硬化道容易受人為破壞有礙觀瞻的部分（如出入口、地板接縫等）應以木板遮蓋以求養生。

2.硬化過程中有污染之虞的朝上接縫（如玻璃框下部分的接縫）應事先以PVC覆蓋為宜。

1.切取檢查方法。

養   生

塗上底劑

養   生