石材表面污染源之鑑定

方法及處理技術

第一節

污染源之鑑定方法

在處理污染之前，必須先確定污染的種類，才能對症下藥，在此我們提供以下幾個步驟以協助業者了解污染的種類及性質。

檢查污染的種類

一、石材表面侵蝕現象：用手觸摸石材表面，如果是粗糙面，大理石(以CaCO3為主要成分)可能是被酸侵蝕所造成的；花崗石(以SiO2為主要成分)可能係發生鹼性水斑後之石材結晶粒剝離。

二、石材白華或  化：檢查是否為白華。在填縫處或石材表面有一些白色粉末，很容易用手清除。

三、石材水斑：石材表面有顏色加深現象，檢查是否為水斑，可先用清水濕潤石材表面，使用廣用試紙，測其pH值，若是鹼性(廣用試紙呈藍色)，表示為水斑，若不是，則有可能是油脂污染。若是鹼性水斑污染，則即使使用瓦斯噴槍加熱表面，也很難烘乾。若只是一般的水分滲透所造成的，很容易乾燥消失。

四、石材表面全面性黃化：全面性黃化沒有區域性，有可能是使用之表面處理臘劣化後之黃化。

五、石材表面局部黃化：局部且集中、濃度有深淺，此種現象多數係屬銹黃。

觀察污染的顏色

表三．1  各種污染可能造成的顏色

| 污染的顏色 | 可能的污染物 |
| --- | --- |
| 黑 色 | 焦油、柏油、菌類植物、潤滑油、汽油、煤灰、黑墨汁、灰塵、鞋印、鞋油 |
| 藍 色 | 銅銹、藍墨水、植物肥料 |
| 棕 色 | 水藻、木屑、咖啡、茶、煙草、潤滑油、汽油、巧克力、尿液 |
| 灰 白 | 鋁屑、白華 |
| 綠 色 | 染料、銅銹、綠色墨汁、水藻 |

| 污染的顏色 | 可能的污染物 |
| --- | --- |
| 橘 色 | 鐵銹、果汁飲料、食物 |
| 紅 色 | 血液、鐵銹、墨汁、食物 |
| 白 色 | 鋁屑、白華 |
| 黃 色 | 蛋黃、潤滑油、鐵銹、尿液、變質的臘 |

觸摸石材污染區域的質感

一、被污染區域由光滑轉而為粗糙感時，有可能發生大理石被酸蝕或花崗石因長期發生鹼性水斑後之剝茖前兆。

二、光面石材表面有如灑上麵粉的觸感，且該類白粉持續吐(約在清洗後1~2天後再吐出)時，有可能發生白華或鹹析晶化現象。

嗅覺

以鼻子聞一聞污染的地方，嗅覺是最好的偵測器。假如有酸酸的味道，很有可能是嘔吐物或尿液的污染。假如聞起來像溶劑的味道，很可能是油漆或其他化學溶劑。

以上的步驟只作為參考，判斷可能污染的來源，並不一定完全適用所有的污染。

第二節

污染處理技術

水斑處理基本步驟

一、將出現水斑病變之石材表面用清水清洗乾淨，並使用乾淨抹布將表面擦乾。

二、將水斑處理劑施作於發生水斑之處，使用毛刷塗抹均勻(圖三．1)，約3~5分鐘後，使反應完全，然後使用廣用試紙測其表面pH值（圖三．2）。若試紙呈藍色或綠色，則表示仍未除去石材表面之鹼性物質。

三、重複步驟二，直至石材表面呈中性或酸性為止(廣用試紙呈黃色或紅色)。

四、使用清水將石材表面之處理劑清洗掉，並用乾淨抹布擦乾(圖三．3)。

五、使用瓦斯噴槍將石材表面的水烘乾(圖三．4)。

六、若很難烘乾，則濕潤石材，測其表面pH值，若試紙呈藍色或綠色則表示仍未除去石材表面之鹼性物質。則重復步驟二~六。

七、待石材表面溫度約40~45℃時，上養護劑，並用毛刷塗抹均勻。

八、靜置5分鐘後，使用乾淨抹布將殘餘養護劑擦去。

九、養生24小時，不沾到水即可(圖三．5)。

圖三．1  將水斑處理劑施作於發生水斑之處，

使用毛刷塗抹均勻。

圖三．2  塗抹處理劑約3~5分鐘後，使用廣用

試紙測石材表面pH值。

圖三．3  使用清水將石材表面之處理劑清

洗掉，並用乾淨抹布擦乾。

圖三．4  使用瓦斯噴槍將石材表面的水烘乾

圖三．5  處理後無水斑情形

白華處理技術

白華處理劑一般為酸性物質，視產品說明需事先以水稀釋，不要接觸到皮膚、眼睛，若接觸到請立刻以大量清水沖洗。施作處理劑時應戴手套(因酸性物質易侵蝕大理石表面，因而較不適用於大理石類的處理)，以下為處理步驟:

一、稀釋處理劑5~10倍。

二、將處理劑施作於發生白華之處，並以毛刷塗抹使白華與處理劑進行反應後，以刮刀刮除反應後物質，直到處理乾淨為止。

三、白華清洗完後，以清水清洗表面，以洗去殘留的酸性水溶液。

四、若白華發生處係以水泥為填縫材，且板面本施作防護者，則以正常的防護施作白華冒出的區域進行防水工程。

五、若有填縫膠填補不實處或填縫材老化處，則應取出無效的老化填縫材，確實重新施作填縫。

銹黃處理步驟

一、將處理劑與敷料以重量比約3：1加以混合攪拌成糊狀（圖二．6）。

二、將混合物覆蓋於發生銹黃之處，並以保鮮膜覆蓋於混合物之上，以防止其蒸發乾涸(覆蓋時間的長短視銹黃的嚴重而定，一般覆蓋時間約  8~12小時)（圖三．7、三．8）。

三、在覆敷時間內應定時查看銹黃是否清除褪色。

四、若銹黃已被清除，則可以用鍋鏟除去混合物，並用清水將處理表面清洗乾淨（圖三．10）。

五、使用瓦斯噴槍將石材表面的水烘乾(圖三．11)。

六、待石材表面溫度約40~45℃時，施作養護劑，並用毛刷塗抹均勻。

七、靜置5分鐘後，使用乾淨抹布將殘餘養護劑擦去。

八、養生24小時，不沾到水即可(圖三．12)。

圖三．6  銹黃處理前

圖三．7  混合處理劑與敷料重量比約3：1成糊狀

圖三．8  將混合物覆蓋於發生銹黃之處

圖三．9  視銹黃的嚴重性覆蓋時間約8~12小時

圖三．10  若銹黃清除，除去混合物，並用

清水清洗乾淨

圖三.11  使用瓦斯噴槍將石材表面的水烘乾

圖三．12  處理後無銹黃情形

污斑處理技術

一、果汁的污染

蘋果、檸檬、橘子等為酸性物質，特別是檸檬會滲入石材孔隙侵蝕大理石表面，造成表面粗糙。水果含有色素，如果長時間不清除，易造成受污染石材表面黃化。如果石材表面已被侵蝕，則使用拋光粉再次拋光。若果汁造成石材表面黃化，使用中性清潔劑清洗，若仍無法清除，則將除色劑混合敷料，將其敷蓋於被污染之處(其步驟均與銹黃處理相同：請參照前述)，當污染去除時，再除去敷料，並使用清水清洗乾淨。

二、膠水的污染

瞬間膠、熱膠、環氧樹酯膠在石材表面硬化造成污染，這些已硬化的膠通常都很硬，很容易使用刮刀刮除，若還有殘餘的硬塊，則使用除臘劑清除。

二、墨水的污染

原子筆水、奇異筆水、墨水等污染會滲入石材內部，滲入時間愈久愈難清除。當石材表面被墨水污染時，應該馬上清除。將除色劑混合敷料使用(其步驟均與銹黃處理相同：請參照前述)，將其敷蓋於被污染之處，當污染去除時，再除去敷料，並使用清水清洗乾淨。

四、口紅污染

口紅成分為油、臘、染料，若污染到石材很難清除。首先使用刮刀刮除表面過量的口紅，再使用丙酮直接擦拭污染表面，去除污染源。

五、牛奶、奶油及其乳製品

牛奶含動物脂肪，會發臭且會黃化。首先使用中性清潔劑清洗表面，將除色劑混合敷料使用，將其敷蓋於污染之處，當污染去除時，再除去敷料，並使用清水清洗乾淨。